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Рекомендации по применению в условиях флексографского производства

	Техническая информация




 Февраль 1998

	
	

	Описание продукта

	Праймер 94 может быть использован для повышения адгезии лент 3М к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, сочетание PET/PBT, бетон, дерево, стекло, металл и окрашенные металлические поверхности. 

Праймер 94 может применяться в процессе монтажа флексографских форм для усиления адгезии краевых участков флексографских форм к двусторонним вспененным монтажным лентам 3М.


	
	
	

	Физические свойства

(не являются спецификацией) 
	Сухое вещество
	Приблизительно 6%

	
	Цвет
	Прозрачный янтарный

	
	Температура вспышки
	-4°F (-20°C) O.C.

	
	Расход
	600 кв. футов/галлон  211 кв. м./л. 

	
	Вес нетто
	750 грамм на литр

	
	Вязкость
	35 ± 5 cps.


	
	

	Подготовка поверхности
	Поверхность, на которую наносится Праймер 94, должна быть чистой и сухой. 

Для очистки загрязненной поверхности рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой. 


	
	
	
	

	Применение
	Перед употреблением баночку с Праймером 94 необходимо встряхнуть. 

Убедитесь, что поверхность формы, на которую наносится Праймер 94, свободна от загрязнений. Для очистки внутренней поверхности формы рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой.
1. Наклейте форму на двустороннюю вспененную ленту 3М, оставив не приклеенными лишь края формы. 

2. Нанесите тонкий однородный слой Праймера 94 шириной 1-2 см. на каждый край формы на ее внутреннюю поверхность по всей длине стыка. Используйте минимальное количество Праймера 94, необходимое для равномерного покрытия поверхности (не должны образовываться подтеки).

3. Дайте время Праймеру 94 высохнуть (1-2 минуты), перед тем как приклеить края формы к двусторонней ленте. Для нанесения Праймера 94 используйте мягкую и не очень широкую кисточку из натурального материала (например, кисти для рисования).
4. Приклейте форму к двусторонней ленте как при обычном монтаже.


	
	

	Демонтаж формы
	При демонтаже формы, на которую был нанесен Праймер 94, необходимо сначала отклеить края формы, на которые был нанесен Праймер 94. Далее производить демонтаж в стандартном режиме. 

	Очистка формы 
	Для удаления Праймера 94 с поверхности флексоформы используется изопропиловый спирт.*

Не рекомендую для удаления Праймера 94 использовать пылящие и оставляющие ворс салфетки во избежание образования «катышков».

*Внимание: Внимательно следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности при работе с растворителями.

	Срок хранения
	12 месяцев с момента получения заказчиком при соблюдении следующих условий:

•Праймер хранится в оригинальной упаковке.

•Упаковка (баночка) плотно закрыта для предотвращения испарения растворителя.
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