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	Описание продукта
	Адгезив-аэрозоль Scotch-Weld 90 представляет собой аэрозольный адгезив, предназначенный для широкого спектра использования, где необходима высокая первоначальная прочность и быстрое проявление конечной прочности.

В некоторых случаях, рабочие характеристики адгезива-аэрозоля 90 сопоставимы с характеристиками контактного адгезива, наносимого обыкновенной щеткой.
Сцепление характеризуется высокой стойкостью к воде и длительным старением.


	Физические характеристики

Не должны использоваться для целей спецификации


	Основание
Синтетический эластомер
Растворитель
Циклогексан, пентан и ацетон
Температура воспламенения
-41°С
Газ-вытеснитель
Диметиловый эфир
Содержимое
350 гр (500 мл)
Содержание твердых веществ
11.0% приблизительно
Цвет

Прозрачный/светло-кремовый

Срок годности

12 месяцев с даты получения заказчиком, при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 21°С (70°F) и при относительной влажности в 50%.




	Рабочие характеристики

Не должны использоваться для целей спецификации


	Температурный режим работы
-32°С до +80°С

Водостойкость
Хорошая

Стойкость против атмосферных воздействий
Хорошая

Стойкость к топливу и маслу
Плохая




	Прочность адгезива
	Сопротивление отслаиванию

Брезент (№ 10 парусина) был склеен с указанными основаниями путем применения адгезива-аэрозоля 90, не содержащего метиленхлорида, к обеим поверхностям.

Склеивание было произведено в течение 5 минут после начала работ с натяжением в 180° поверхностного слоя при скорости 50 мм в минуту. Затем был выделен один день на высыхание при температуре 24°С, и 3 дня – при температуре 50°С перед началом проведения исследований.
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	Основа
	180° Сопротивление отслаиванию N/см

	Алюминий
	47-55

	Холоднокатаная сталь
	47

	Полипропилен
	39-47

	Полиэтилен
	19-24

	Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
	43-55

	Нейлон
	59-70

	Поливинилхлорид
	47-55

	Плексиглас
	55-63

	Поликарбонат
	63-71

	Бутилкаучук
	8-10

	Этилен-пропилен монодиен каучук(EPDM)
	10-12

	Натуральный каучук
	5-6

	Неопреновая резина
	6-8

	Бутадиен-акрилонитрильный каучук
	4-5

	Бутадиенстирольный каучук
	3-5


	Условия хранения
	Прохладное сухое место. Температура хранения не должна превышать 49°С. Наибольшая эффективность достигается при хранении и применении при комнатной температуре, от 16°С до 27°С.


	Медико-санитарная информация и информация о безопасности
	Меры предосторожности:

Легковоспламеняющийся. Пары могут быть опасными для здоровья. Может вызвать раздражение слизистой оболочки глаза. Хранить вдали от источников тепла. Хранить вдали от источников загорания, включая индикаторные лампы и искры. Запрещается курить. Не вдыхайте пары/аэрозоль в течение продолжительного периода времени. Запрещается использовать на площадях, ограниченных по размеру, или на площадях, где ограничена или отсутствует циркуляция воздуха. Запрещается распылять прямо в глаза. Избегайте продолжительного или повторного контакта с кожей. Храните вдали от детей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Аэрозольная тара. Не допускайте попадания солнечного света и воздействия температур выше 50°С. Не прокалывайте и не сжигайте тару, даже после того, как средство будет полностью использовано. Не распыляйте на открытое пламя или на накалившийся материал.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Контакт с глазами:

Незамедлительно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Контакт с кожей:

Промойте с мылом и водой.

Для получения дальнейшей информации, обращайтесь в наш Отдел токсикологии в Головной офис Bracknell по телефону: (01344) 858000.


	Применение
	Адгезив-аэрозоль 90 пригоден для склеивания большинства легковесных материалов, дерева, каучука, стекла и многих других легковесных материалов, включая обивочную пену и ткани.
Также он обеспечивает прочное сцепление с такими материалами, как декоративный облицовочный пластик и облицовочная отделка, полипропиленом и полиэтиленом.
Пригоден для склеивания с винилом, но при этом возможно перемещение пластификатора.
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	Инструкции по применению
	Перед тем, как применять адгезив, убедитесь в том, что все поверхности для склеивания чисты, сухи и на них нет пыли, масла или смазочных веществ.
Убедитесь в том, что насадка для распыления направлена на поверхность, на которую необходимо произвести распыление, и что при распылении средство не попадет на людей. Выберите необходимую схему для распыления, поворачивая насадку между позициями “L” и “H”, указанными на пластмассовом кольце. Не пытайтесь установить насадку за пределами указанных настроек. В результате область распыления изменяется следующим образом:

Настройка Low – приблизительно 2 см в ширину

Настройка High – приблизительно 7 см в ширину

Встряхните емкость перед использованием (достаточно 5-10 секунд).

Удерживайте емкость на расстоянии 12 до 18 см от поверхности, на которую необходимо произвести распыление. Область распыления будет меньше, если Вы будете держать емкость на расстоянии более 18 см от поверхности, на которую необходимо произвести распыление. 

При распылении, нажимайте на насадку до упора, чтобы избежать брызг или просачивания адгезива. 
Для лучшей эффективности, нанесите адгезив-аэрозоль 90 на обе поверхности, которые необходимо склеить. Склеивание может быть произведено через 30 секунд после нанесения. Для достижения высокой первоначальной прочности, подождите от 2 до 3 минут до склеивания, и для конечной первоначальной прочности – от 5 до 10 минут до склеивания. Склеивание должно быть произведено в течение 10-15 минут после нанесения. 

Для легковесных материалов, как правило, достаточно нанести средство только на одну, наименее пористую, поверхность, и склеивание должно быть произведено, пока адгезив не высох/активно липкий, как правило, в течение 1 минуты после нанесения.

Соединив поверхности, крепко надавите на них.

Для того, чтобы не допустить блокировки насадки, в конце каждого дня поворачивайте емкость вверх дном, и надавливайте на наконечник, пока аэрозоль не очистится от адгезива, затем необходимо вытереть наконечник.

Очистка:

Насадка аэрозоля или чрезмерное количество материала можно удалить при помощи растворителя Scotch-Grip № 1. 

Примечание:

Scotch-Grip № 1 – легковоспламеняющееся средство. При использовании растворителей для очистки, необходимо соблюдать надлежащие меры предосторожности.

Зона покрытия:

Приблизительно 3.7 квадратных метров на один контейнер. 


3М и Scotch-Weld являются торговыми марками компании 3М.
Значения, представленные в настоящем документе, были получены путем использования стандартных методов испытаний, и они представляют собой средние значения, которые не должны использоваться для целей спецификации.

Рекомендации по использованию нашей продукции основаны на данных испытаний, которые, по нашему мнению, являются надежными, тем не менее, мы просим Вас провести независимые испытания с тем, чтобы убедиться, что наша продукция подходит для специфической цели Вашего применения. Это связано с тем, что компания 3М не несет ответственность, ни прямую, ни косвенную, за гибель или повреждение, которые могут иметь место при выполнении приводимых нами рекомендаций.
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