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Многофункциональный аэрозольный клей 
Общее описание:

Многофункциональный клей на основе синтетических эластомеров, поставляется в аэрозольной упаковке. Применяется для постоянной приклейки элементов из тканей, резины, кожи, кожзаменителей, пробки, вспененных полимеров, плёнок, фольги, картона и бумаги на деревянные, пластиковые и металлические поверхности и склейки этих материалов между собой, также для приклейки многих изоляционных материалов для трубопроводов и зданий. Не рекомендуется для пластифицированного ПВХ. Может наноситься как на одну, так и на обе склеиваемые поверхности. Имеет долгое открытое время, что позволяет применять на больших площадях. Аэрозоль распыляется ровным факелом без туманообразования. Клей имеет хорошую влаго- и УФ-стойкость. Очень удобен и чист в применении. Идеально подходит для оформительских и декоративных работ. Горюч.
Краткие технические характеристики:

	Основа
	синтетические эластомеры

	Содержание твердого вещества
	25-30%

	Цвет
	прозрачный

	Расход (прибл.)
	банка 475г на 20м2 (одна поверхность)

	Открытое время (жизнеспособность)
	одна поверхность - 15 минут
обе поверхности - 30 минут

	Время выдержки
	10-30 секунд

	Термостойкость
	от -30 до +60оС


Рекомендации по применению:

1. Подготовка поверхности
Склеиваемые поверхности должны быть сухие, обезжирены и очищены от загрязнений.

2. Нанесение клея

Рекомендуемая температура нанесения клея 15-25оС. Если клей хранился при низкой температуре, перед непосредственным применением его необходимо поместить в теплое помещение на несколько часов и дать ему нагреться естественным образом до рекомендуемой температуры 15-25оС. Нельзя греть клей при помощи нагревательных приборов. Не распылять вблизи открытого источника огня.
Перед нанесением, банку встряхнуть. 

Головку распылителя повернуть, чтобы стрелка на верхней ее части указывала на темное пятно на ободе банки.

Распылять клей с расстояния 15-20 см от поверхности равномерным слоем. Пористые поверхности могут требовать многослойного нанесения.
Для более прочного соединения рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности.

После работы, чтобы избежать забивания головки распылителя засохшим клеем, банку перевернуть головкой вниз, нажать на головку пока остатки клея не перестанут выходить при распылении.
3. Высыхание и склеивание
После нанесения клея перед склейкой необходимо выдержать время, чтобы на поверхности образовалась липкая пленка. При рекомендуемой температуре нанесения 15-25оС оптимальное время выдержки составляет 30 секунд.
После выдержки склеиваемые поверхности прижать друг к другу на несколько секунд. После этого склеенные элементы можно подвергать технологическим нагрузкам. Полная сила склейки достигается после 24 часов.
Хранение:

Рекомендуемая температура хранения 15-25оС, срок хранения при этом составляет 15 месяцев. Нельзя хранить клей при температуре свыше 50 оС.
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